## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

tehniskās sāls piegādei ceļu uzturēšanai ziemas sezonā

1. Prasības tehniskās sāls (NaCl) kvalitātei paredzētai izmantošanai ceļu segumu apstrādei pret apledošanu ziemas sezonas laikā.

Tehniskās sāls paredzēta izmantošanai tīrā veidā un smilts-sāls maisījumā.

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiālu nosaukums un prasības** | **Minimālās prasības** |
| **1. Vizuālās** |  |
|  1.1. Konsistence | kristāliska, birstoša |
|  1.2. Krāsa | balts vai pelēks, bez citām nokrāsām |
| **2. Granulometriskās** |  |
|  2.1. Graudu izmērs <5 mm | 100% |
| 2.2 Graudu masas daļas, kas mazāka par 1.00 mm | min 9 % max 50% |
| **3. Ķīmiskais sastāvs**  |  |
| 3.1. Pamatvielas (NaCl) masas daļa, % | >98% |
| 3.2. Ūdenī nešķīstošo piemaisījumu masas daļa, % | <0.2% |
| 3.3. Mitruma masas daļa, % | < 0,5% |
| 3.4. Metālu, radionuklīdu uc. piesārņojošo vielu saturs | Atbilstība saistošām LR sanitāro normu prasībām |
| **4. Piedevas** |  |
| 4.1. Pretsalipes līdzeklis E 535 | 70-100 mg/kg |

2. Pievienot materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus:

 2.1. ES standartiem atbilstoša drošības datu lapa;

 2.2. Pretendenta apliecinājumu, ka spēj piegādāt pasūtītāja tehniskajai specifikācijai atbilstošu produktu;

 2.3. Latvijā vai citā Eiropas Savienības valstī akreditētas laboratorijas Testēšanas pārskatu, kas apliecina pasūtītāja tehniskajā specifikācijā minēto parametru sasniegšanu.

3. Tehnisko sāli piegādāt neiesaiņotā tarā.

4. Līguma termiņš līdz diviem gadiem no līguma noslēgšanas datuma. Piegādes apjoms 250 t. Līguma izpildes daudzums var mainīties atkarībā no pasūtītāja nepieciešamības un meterioloģiskajiem apstākļiem.

5. Piegādes laiks – 7 dienu laikā no pasūtījuma brīža.